## Slide 1
Magnitli materiallar.
Rеja:
1.Diomagnitlar, paromagnitlar, ferromagnitlar.
2.Magnito–yumshoq va magnito–qattiq materiallar. Ularning nazari asoslari.
3.Metall va nometallarning optik xossalari. Elektro–magnit nurlanish. Nur sinishi, rang. Lyuminassitsiya, lazerlar

## Slide 2
Materiallar magnit xossalariga qarab kuchsizmagnitli (diamagnetiklar, paramagnetiklar) va kuchlimagnitli guruhga bo‘linadi. (Ferromagnetiklar, ferrimagnetiklar.)
Diamagnetiklarda magnit qabul qiluvchanlik (“pronimatsayemostь”) h2<0 va bu tashqi magnit maydoni kuchlanishiga bog‘liq emas: vodorod, inert gazlar (argon,geliy),ko‘pchilik organik birikmalar,osh tuzi, ba’zi metallar (Cu, Zn, kumush,oltin, simob),vismut,galiy,surma. h=-10-4÷-10-7.
Paramagnetik materiallarda h2>0. Bular ham tashqi magnit maydoni kuchlanishiligiga bog‘liq emas: O2 azot oksidi, temir, nikkel, kobolьt va nodir metallar tuzlari. Al, platina h=10-2÷10-5.
Diomagnetik va paramagnetik materiallar texnikada chegeralangan miqdorda qo‘llaniladi (h2O ni atrofida bo‘lganidan).
Kuchli magnitli materiallarda h>1 va tashqi magnit maydoni kuchlanishiga bog‘liq. Magnitlanish (magnit induktsiyasi) M bilan tashqi magnit maydoni kuchlanganligi N orasida bog‘liqlik mavjud.
M=h·N
h-magnit qabul qiluvchanlik deyiladi va materialning magnit xususiyatlarini ifodalaydi.
Ferromagnitlarda h>>1 bo‘ladi. Bu sinfga kiruvchi Fe,Ni,Ca kabi metallarda va ularning qotishmalarida magnit maydon juda zo‘rayib ketadi.

## Slide 3
Rasm a) maydon yo‘q; b) kuchsiz maydon; v) kuchli maydon; g) to‘yinish

## Slide 4
Magnitli to‘yinish shunday bo‘ladiki, qachonki, domenlarning kattalashishi (o‘sishi) tugaydi va barcha “spontan” magnitlashgan mikrokristallik uchastkalar tashqi magnit maydoni tomonga qarab qolganda-yo‘nalganda.
Mikrokristallik ferromagnitlar magnitlashganda ularning chizgiy o‘lchamlari o‘zgaradi, bunga magnitostriktsiya deyiladi.
Ferritlar oksidlarini qizdirib presslash (spekanie) yo‘li bilan olinadi. Ularning elektr qarshiligi dielektriklarnikiga teng: ϸ=1012 Om m. Shuning uchun bular yuqori radiochastotalarda va o‘ta yuqori chastotalarda ishlatiladi: FeO,Fe2O3.
Markalanishi:4000NM,1000NN,100VCh. Raqamlar nisbiy magnit qabul qiluvchanlikni ko‘rsatadi, birinchi harf chastota diapazonini ko‘rsatadi. N-past chastotali(nizkiy). VCh-yuqori chastotali (vыsoko chastotnыy) ikkinchi harf legirlovchi elementni N-nikelь-tsink, M-marganets-tsink.
4000NM,1000NM (Mn-Zn guruhi)lar asosan chastotasi 1MGts gacha bo‘lgan diapazonda,1000 NMZ esa chastotasi 3MGts gachadagi diapazonda ishlatiladi.
Ni-Zn guruhidagi ferritlar,ya’ni 1000NN, 400NN yuqoriroq chastotada (<200MGts) ishlatiladi.100VCh-yuqori chastotada(<800MGts)da ishlatiladi. Bundan yuqori chastotalarda SVCh ishlatiladi.
Magnit xususiyatlariga qarab, po‘latlar va qotishmalar 2 guruhga bo‘linadi:
Yumshoq –magnitli (ferromagnitlar) qaysilariki, kuchsiz magnit maydonlarida ham qayta magnitlanish va to‘yinishi mumkin.
N≈8……800A/m,magnit qabul qiluvchanligi h=103-106A/m.
Qattiq-magnitli: N=102-103A/m.
Yumshoq magnitli materiallarga texnik toza temir, elektrotexnik po‘latlar kiradi, bu po‘latda Si≥4,5%

## Slide 5
Maxsus magnit xossali materiallar
Elektron hisoblash texnikasida va avtomatik qurilmalarda magnit xususiyatlaridan biri ya’ni chisterizisi to‘g‘rito‘rtburchak bo‘lgan materiallar keng qo‘llaniladi. Bu materiallarning gisterizisi iloji boricha to‘g‘ri to‘rtburchak(G.T.T.B), “Koertsitiv” kuchi mo‘ljaldagi va qayta magnitlash vaqti eng kichik bo‘lishi kerak.
Gisterizisi to‘g‘rito‘rtburchak(G.T.T.B)bo‘lgan materiallar olinishiga, holatiga va tarkibiga qarab: 1.Ferritlar; 2.Teksturlangan ferromagnit lentalar; 3.Yupqa ferromagnit plyonkalarga bo‘linadi.
G.T.T.B.li ferritlar o‘ta aniq tarkibi va olish texnologiyasi bilan ta’riflanadi. “VT” (vыgislitelьnaya texnika) va “P” (pryamougolnaya petlya gisterzisi) bilan markirovkalanadi. Bu harflardan oldingi raqamlar “koertsitiv”kuchi ersted birligida ko‘rsatadi: 1,75Vt ,1,5Vt, 0,9Vt, 100P, 101P. Bular hisoblash qurilmalarining xotira elementlarini yasash uchun ishlatiladi.
G.T.T.B.li teksturalangan ferromagnit lentalar keng temperaturalar diapazonida ishlaydigan apparaturalarda qo‘llaniladi. Bular Fe-Ni va Fe-Ni-Co qotishmalari bo‘lib Cr,Si,Mo,Cu bilan legirlangan. Teksturalash u qalinligi t=0,1÷0,005mm bo‘lgan lentalar maxsus termomagnit ishlanadi. Markalanishi:50NP,65NP,79NM. Hozirda qalinligi birnecha mikrometrli o‘ta yupqa lentalar ham olinmoqda. Bular tez ishlaydigan va yuqori puxtalikdagi qurilmalar uchun prokatka qilib olinadi.
G.T.T.B.li ferromagnit plyonkalar ixcham (malogabarit) EHMlarda va operativ xotirali qurilmalarda ishlatiladi. Bularning qayta magnitlash vaqti juda kam: sekundning o‘ndan bir ulushi bilan bir necha nanosekundgacha. Qalinligi t=10÷100nm bo‘lgan plyonkalar Fe-Ni va Fe-Ni-Co larni vakuumda parlatib neorganik taglikda olinadi.

## Slide 6
Asosiy magnit-yumshoq materiallar.
Material | Tarkibi | Koertsitiv kuchi Ns1 A/m
80NM(supermolon) | 80%-Ni,5%-Mo qolgani Fe | 0,3
79NM(nikelьmolibdenli permoloy) | 79%-Ni,4%-Mo qolgani Fe | 2,4
Armko-temir | 100%-Fe | 40-100
3413(E330) | 3,5%-Si qolgani Fe | 50
Ni-Zn(ferrit) | (Ni,Zn)O Fe2O3 | 8-1700
10SYu(sendast) | 95%-Si,5,5%-Al qolgani Fe | 1-2