## Slide 1
POLIMERLARNI TO'LDIRUVCHLAR BILAN
O'ZARO TA'SIRINING NAZARIY TALQINI,
TO'LDIRILGAN TIZIMLARNING MODELLARI.
RЕJA
Polimerlarni to'ldiruvchlar bilan o'zaro ta'sirining nazariy talqini.
To'ldirilgan tizimlarning modellari.

## Slide 2
Alyuminiy metallar orasida eng ko‘p tarqalgani va bu jihatda 1-o‘rinda turadi. Mashinasozlikda eng ko‘p tarqalgan, chunki nisbiy puxtaligi, elektr va issiqlik yaxshi o‘tkazishi, zanglamasligi (korroziya bardoshligi) yaxshi.
Kristall panjarasi: yoqlari markazlashgan kub; v=9-12 kg/mm2 (90-120 MPa/m2); =10-25%; NV=25-35; zichligi =2700 kg/m3.
Zichligi – solishtirma og‘irligi 5000 kg/m3 dan kam bo‘lgan metallar yengil metallar deb nomlanadi.
Alyuminiy sirtida zich alyuminiy oksid (Al2O3) pardasi hosil bo‘lib, metallning ichki qismlarini korroziyalanishdan saqlaydi.
Samolyotsozlikda, kemasozlikda, mashinasozlikda alyuminiyning qotishmalari keng ishlatiladi: duralyuminiy(Al-Cu-Mg), silumin(Al-Si), magnaliy (AL-Mg) lar, qaysilarki, quyish usuli bilan olinadi. Bundan tashqari alyuminiy kukuni qotishmalari ishlatiladi: SAP – «spechennaya alyuminievaya pudra» – pishirilgan alyuminiy kukuni: Al2O3 zarrachalari (6-22%) Al bilan biriktiriladi: SAS – «spechennыe alyuminievыe splavы» – pishirilgan alyuminiy qotishmalari». Bular tarkibiga Al2O3 dan tashqari Fe, Hi, Cr, Mn, Cu qo‘shiladi (shular bilan legirlanadi).
Alyuminiy tarkibida doimiy elementlar bor: Fe, Si, Cu, Zn, Ti. Bularning hajmiga qarab, tozalik bo‘yicha alyuminiy quyidagi guruhlarga bo‘linadi:
Alohida tozalikdagi alyuminiy: A999. Bunda qo‘shimchalar miqdori 0,001%.
Yuqori tozalikdagi alyuminiy: A995, A99, A97, A95. Bunda qo‘shimchalar 0,5% gacha.
Texnik tozalikdagi alyuminiy: A85, A8, A7, A5, A0. Qo‘shimchalar 0,15 …… 1,0%.

## Slide 3
Alyumin qotishmalarini klassifikatsiyasi
Alyumin qotishmalarining asosiy legirlovchi elementlari: Cu, Mg, Si, Mn, Zn va kamroq: Ni, Li, Ti, Beriliy, Tsirkoniy. Bularning ko‘pchiligi chegaralangan qattiq eritma hosil qiladi.Alyumin qotishmalari quyidagi mezonlar bo‘yicha klassifikatsiya qilinadi:
a) Ishlab-chiqarish texnologiyasi.
b) Termik ishlashga moyilligi.
v) Xossalariga qarab.
Barcha alyumin qotishmalarini uchta gruppaga bo‘lish mumkin:
1. Deformatsiyalanadigan qotishmalar (termik ishlash natijasida puxta­lanadigan va puxtalanmaydigan)
2. Quyma qotishmalar
3. Kukun metallurgiyasi asosida olina digan qotishmalar: SAP, SAS. Deformatsiyalanadigan va quyma alyumin qotishmalari orasidagi chegara - bu alyumin qattiq eritmasini evtektika haroratida to‘yi­nish chegarasidir. Rasmga qarang: A - deformatsiyalanadigan qotishma. Bu ham ikki bo‘lakdan iborat:
I - puxtalanmaydigan termik ishlanganda
II - puxtalanadigan termik ishlanganda.
Puxtalanadigan va puxtalanmaydigan qotishmalar chegarasi - bu alyumin qattiq eritmasini uy haroratida to‘yinish chegarasidir.

## Slide 4
Rasm 12.1 A - deformatsiyalanadigan qotishma
V - quyma qotishma
I - puxtalanmaydigan termik ishlash bilan
II - puxtalanadigan termik ishlash bilan.

## Slide 5
Bronzalar
Mis qotishmasida asosiy komponentlar kalay; Al; beriliy; Si; qo‘rg‘oshin bo‘lsa, qotishma bronza deyiladi. Markalanishi: BR OF 6,5-0,15 da 6,5% - kalay, 0,15% - fosfor bor; qolgani mis.
Misning nikelь va boshqa legirlovchi elementlar bilan qotishmalari bronzaning alohida turlari bo‘lib, ularni melьxior, neyzilьber, kunial, kopelyam deb nomlashadi. Masalan, melьxior MNJ Mts 30-1-1 da 29-33% Ni va Co; 0,5-1% - Mts; 0,5-1% - Fe bor, qolgani mis.
Bronzalar 2 turga bo‘linadi: a)qalayli; b) maxsus-qalaysiz.
Qalayli bronzalar yuqori antifriktsion-ishkalanib yeyilishga qarshiligi xususiyatiga ega, kizib ketishga befarq, sovuqka chidamli, magnit emas. Kamchiligi quymada govaklar hosil bo‘lishiga moyiligi.
Fosfor bilan legirlansa, mexanik, texnologik va antifriktsion xossalari ortadi. Qo‘rg‘oshin qo‘shilsa; zichligi oshadi, antifriktsionligi ortadi; qirqib ishlash osonlashadi; lekin mexanik xossalari yomonlashadi. Rux texnologik xossalarni yaxshilaydi, temir (0,09%) mexanik xossalarni yaxshilaydi.
Legirlash darajasi meoridan oshirib yuborilsa, korroziya bardoshligi va texnologik xossalari birdaniga (rezko) pasayadi.

## Slide 6
Magniy va uning qotishmalari
Magniy 650 oS da suyuqlanadi, 1107 oS da qaynaydi, zichligi - solishtirma og‘irligi =1,74 g/sm3. Solishtirma og‘irligi texnika metallari ichida eng kichigi bo‘lganligi aviatsiya uchun kiziqarli.
Magniy kimyoviy bardoshligi past, tez oksidlanadi, havoda eritilsa yonib ketadi, kislota va dengiz suvida yemiriladi. Lekin, ishqorga nisbatan chidamli.

## Slide 7
Quyidagi jadvalda keng tarqalgan Al-Li qotishmasi­ning kimyoviy tarkibi berilgan. Bularda zichlik kamayiishi va bi­kirlik ortishi qo‘lga kiritilgan, an’anaviy deformatsiyalanadigan alyuminiy qotishmalariga nisbatan (jadval).

## Slide 8
Qotishmaning texnologiyasi
Al-Li qotishmasi issiq holatda yaxshi deformatsiyalanadi. Shu­ning uchun list prokatlash oson amalga oshiriladi, yuqori puxtalikda­gi alyumin qotishmalariga nisbatan Al-Li qotishma sovuq holda defor­matsiyalanganda tez puxtalanadi, yana shuki, yuqori darajada puxtalan­sa, mo‘rtlanishga moyilligi paydo bo‘ladi.
Bu qotishma yaxshi presslanadi, shtamplanadi va qirqib ishla­nadi. Olish usuli, ya’ni uni olish texnologiyasi an’anaviy alyumin olish texnologiyasidan kam farq qiladi.
Quyidagi jadvalda Al-Li va ba’zi alyuminiy qotishmalari­ning nisbatan xossalari berilgan.
Al-Li qotishmasining elastiklik modulining musbat ta’siri qotishmaning nisbiy bikirligini oshiradi. Bu esa charchash natijasida darz ketish tezligini pasaytiradi.
Al-Li qotishmasidan yasaladigan detallarning ko‘pchiligi quyma olish usulida olinmokda. Albatta, maxsus moslamada qotishmani vodoroddan saqlab.
Poroshokli Al-Li qotishmalarini qullanishi ularning kimyoviy tarkib diapazonini kengaytiradi, strukturasiini yaxshilaydi, demak, mexanik xossalarini yaxshilaydi va texnologik jarayon murakkabligi­ni pasaytiradi.
Shubhasiz Al-Li qotishmasi samolyotlarni loyixalashga, ishlab chiqarishga va ekspluatatsiya-iktisod ko‘rsatgichlariga ancha ta’sir qiladi.