## Slide 1
MATERIALLARNING ISHQALANISHI VA EYILISHI HAQIDA ASOSIY VA NAZARIY TUSHUNCHALAR. POLIMER KOMPOZITSION MATERIALLARNING ISHQALANISH VA EYILISH MEXANIZMI
RЕJA
Materiallarning ishqalanishi va eyilishi haqida asosiy va nazariy tushunchalar.
Polimer kompozitsion materiallarning ishqalanish va eyilish mexanizmi.
PTFE asosidagi Polimer kompozitsion materiallarning ishqalanish va eyilish mexanizmi

## Slide 2
Materiallar elektr xossalari bo‘yicha 3turga bo‘linadilar: o‘tkazuvchilar, yarim o‘tkazgichlar, dielektriklar.
O‘tkazgichlarning nisbiy elektrik qarshiligi 10-8-10-5 Om*m bo‘ladi va harorat ko‘tarilishi bilan u ham ortadi.
Yarimo‘tkazgichlarniki 10-5-10-8 Om*m bo‘ladi va harorat ko‘tarilishi bilan u kamayadi. Bular tokni to‘g‘rilash, elektr signallarini ko‘paytirish, har xil turdagi energiyalarni elektr energiyasiga aylantirish uchun ishlatiladi.
Dielektriklarning nisbiy elektr qarshiligi -10-8-10-16 Om*m ga teng. Bular izolyator sifatida ishlatiladi.
Metall va ularning qotishmalaridan yasalgan o‘tkazgichlar
Texnikada, Ayniqsa aviatsiyada tokni yuqori darajada o‘tkazadigan yuqori o‘tkazgich metallari va qotishmalari keng qo‘llaniladi: oltin, kumush, mis, bronza, latun va h.k. Bular yuqori elektr o‘tkazuvchanlik; yetarli mustahkamlik, plastiklik atmosfera sharoitida korroziyabardoshlik qobiliyatlariga ega.
Metallar qancha toza bo‘lsa (qo‘shimchalar-primeslar va nuqsonlardan) shuncha ularning o‘tkazuvchanligi yuqori bo‘ladi.
Oksidlanmaydigan o‘tkazgichlar, yuqori va o‘ta yuqori chastotali asboblar-priborlarning kontaktlari va pechatli mikrosxemalar uchun kumush ishlatiladi. Kumush havoda oksidlanmaydi. Lozim bo‘lganda mis, latun va tok o‘tkazmaydigan materiallar (keramika, oyna, kvarts, polimer) ustiga maxsus usul bilan kumush qoplama beriladi. Ba’zi hollarda kumush oltin bilan almashtiriladi.

## Slide 3
Ko‘rsatgichlar | Ag | Au | Cu | Al
Zichlik,kg/m3 | 10500 | 19300 | 8900 | 2700
Erish harorati,ºS | 960 | 1063 | 1084 | 658
elektr qarshilikning haroratli koeffitsenti,αp103 ºC-1 | 3,6 | 0,4 | 4,5 | 4,3
Nisbiy elektroqarshilik,r,mkOm*m | 0,016 | 0,024 | 0,018 | 0,027
Temirning o‘tkazuvchanligi ancha past. Lekin mustahkam (Ϭ=300+700MPa). Bu uni oqlaydi. Asosan kam uglerodli (S=0,1-0,15%)va oddiy sifatli po‘latlar (St0,St1,…..St6) ishlatiladi. Bulardan tok shinalari,tramvay,metro temir yo‘llari (elektropoezd\u) relьslari yasaladi.

## Slide 4
O‘ta o‘tkazgichlar (sverxprovodniki)
Ba’zi metallar(30xil elementlar) va qotishmalar (10000xil) absolyut nolь haroratiga yaqin haroratda o‘ta o‘tkazgich holatiga o‘tadilar.
Bunda nisbiy elektroqarshilik yo‘q hisobida bo‘ladi: r=10-25Om*m. (O‘tkazgichlarda eng kam qarshilik r=10-15Om*m)
Rasm Haroratni o‘ta o‘tkazgichliligiga ta’siri

## Slide 5
Eng ko‘p tarqalgan o‘ta o‘tkazgich qotishmalariga quyidagilar kiradi: Nb-Zr; Nb-Ti; V-Ti;Ta-Ti. Markalanishi:65BTva 35BT(gost 10994-74).65BT da 22-26% Ti, 63-68% Nb va 8,5-11,5% Zr bor.Tkr=9,7K(-263,3ºS). 35BT da 60-64% Ti, 33,5-36,5% Nb, 1,7-4,3% Zr bor.
Bu ikki qotishma kuchli generatorlarning o‘ramalari (“obmotka”lari), quvvatli magnitlarning obmotkalari (magnit yostiqli poezdlardagi), EHMlarning tunnelli diodlari uchun ishlatiladi.
Nemis fizik olimlari V.Mayenev va R.Oksenfelьd o‘ta o‘tkazgichlar shu haroratda ideal diamagnetikka aylanish hodisasini topdilar.